| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТсТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р — 202_ (первая редакция) |

РАБОТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ

МОНТАЖ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Правила и контроль выполнения работ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом (НКС), ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _________ № _________

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ....................................................................................................

2 Нормативные ссылки ....................................................................................................

3 Термины и определения ..............................................................................................

4 Общие положения ........................................................................................................

5 Подготовительные и организационные работы …………….………..…………….......

6 Монтаж кровли…………………......................................................................................

7 Монтаж типовых узлов и элементов кровельной системы.........................................

8 Внешний водоотвод ....................................................................................................

9 Монтаж элементов системы безопасности и инженерных систем..........................

10 Контроль выполнения и требования к результатам кровельных работ .................

11 Требования охраны труда………................................................................................

Приложение А (обязательное) Карта контроля выполнения требований настоящего стандарта.......................................................................

Библиография...................................................................................................................

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

работы Кровельные Монтаж крыш с кровлей из ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ Правила и контроль выполнения работ Roofing handwork. Sloping roof installation with chrysotile cement sheets. Rules and control of work

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения кровельных работ и требования к их контролю при строительстве и капитальном ремонте скатных крыш с кровлей из хризотилцементных листов зданий различного назначения.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9416 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 18124 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 30340 Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия

ГОСТ Р 53292 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 58405 Элементы систем безопасности для скатных крыш. Общие технические условия

СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 лист волнистый хризотилцементный: Кровельный материал из хризотилцемента с повторяющимися выпуклыми и вогнутыми участками с прямыми продольными образующими.

3.2 хризотилцементная плитка: Штучный кровельный материал для облицовки кровель и фасадов, выполненный из плоского хризотилцементного листа.

3.3

кровля: Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков; включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др. [СП 17.13330.2017, пункт 3.1.15]

3.4

крыша (покрытие): Верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий. [СП 17.13330.2017, пункт 3.1.16]

3.5 скатная крыша: Крыша с уклоном более 12 градусов (20 %).

3.6 лист плоский хризотилцементный: Плоское монолитное прямоугольное изделие их хризотилцемента толщиной от 4 до 40 мм.

3.7

лицевая поверхность листа: Поверхность листа, не имеющая отпечатков технического сукна. [ГОСТ 18124-2012, пункт 3.6]

3.8

волна листа: Часть хризотилцементного волнистого листа, ограниченная образующими, отстоящими друг от друга на величину, равную шагу волны. [ГОСТ 30340-2012, пункт 3.7]

3.9 вентиляционный канал (зазор): Воздушное пространство, образованное между конструктивными слоями крыши, обеспечивающее вывод водяного пара.

3.10 ендова: Место пересечения сходящихся скатов крыши, предназначенное для отвода осадков.

Примечание – Ендова иначе называется разжелобок.

3.11 капельник: Элемент конструкции скатной крыши, выполненный из металлического кровельного листа, который крепится на карнизную доску для обеспечения отвода конденсата с поверхности подкровельного водоизоляционного слоя.

3.12 карнизная доска: Элемент конструкции скатной крыши, выполненный из деревянной доски, который соединяет торцы стропильных ног (кобылок), формирующих карниз.

Примечание – Карнизная доска иначе называется лобовая доска.

3.13

конек: Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел. [СП 17.13330.2017, пункт 3.1.12]

3.14

контробрешетка: Конструктивный элемент поверх стропил, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузную или водозащитную пленку. [СП 17.13330.2017, пункт 3.1.13]

3.15 обрешетка: Конструктивный элемент стропильной конструкции крыши, предназначенный для закрепления штучных или листовых кровельных материалов.

3.21 софиты: Декоративные панели с перфорацией или без нее, выполненные из полимерных материалов либо металла, используемые для подшивки карнизных и фронтонных свесов крыши.

3.22 хребет (ребро): Наклонная линия пересечения расходящихся скатов крыши.

# 4 Общие положения

4.1 Для монтажа кровель следует применять хризотилцементные волнистые листы по ГОСТ 30340 либо штучные изделия из плоских прессованных хризотилцементных листов по ГОСТ 18124.

Паро-, теплоизоляционные материалы, а также материалы для устройства ветрозащиты или подкровельной водоизоляции должны соответствовать требованиям национальных стандартов и проектной документации.

В случае устройства обрешетки и контробрешетки из древесины, пиломатериалы применяют в соответствии с требованиями ГОСТ 8486, не ниже 
2-го сорта и влажностью не более 22 %.

4.2 Кровельные работы следует выполнять по проекту производства работ (далее – ППР), который должен быть составлен с учетом требований СП 48.13330.

4.3 Материалы и изделия следует хранить с соблюдением требований их изготовителя по защите от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

4.4 Условия для безопасного труда в рабочей зоне должны быть созданы в соответствии с требованиями СП 49.13330, правилами охраны труда [1], [2], [3], [4], а также требованиями раздела 13.

4.5 При работе с хризотилцементными листами допустимо использовать циркулярную пилу, болгарку, электролобзик. Для резки хризотилцементных листов болгаркой используют диск для резки камня либо алмазный диск.

Примечание – Диск для камня позволяет резать болгаркой хризотилцементные волнистые листы вдоль волны. Алмазный диск применяют для резки в любом направлении. Линию реза периодически смачивают водой.

4.6 Для раскроя хризотилцементных листов используют ровное горизонтальное устойчивое основание исключающее скольжение (хождение) листа, размерами, соответствующими площади листа. Резать материал в паллете, на весу и непосредственно на месте монтажа недопустимо.

4.7 После завершения работ по устройству кровли необходимо удалить весь мусор в системе водостока, в ендове и на других участках крыши.

# 5 Подготовительные и организационные работы

5.1 До начала кровельных работ должны быть завершены все работы по монтажу стропильной системы.

Укладка хризотилцементных листов начинается после оформления карнизного свеса, ендов кровли и фронтона. Данные элементы кровли изготавливают из листового оцинкованного (либо оцинкованного окрашенного) металла толщиной не менее 0,5 мм, затем хризотилцементные листы и плитки укладываются внахлест на него. Под металлические элементы (ендовы, капельники, элементы фронтона) укладывают водозащитную пленку (либо рулонную битумную изоляцию) для отведения конденсата с тыльной стороны металлических фасонных элементов.

5.2 В случае, если участок крыши прилегает к фасаду здания со штукатурной поверхностью, перед началом монтажа кровли необходимо убедиться, что данные участки стен фасада полностью оштукатурены, выполнены отделочные слои (декоративная штукатурка, покраска). Нижняя граница штукатурки должна быть ниже линии примыкания подкровельного водоизоляционного слоя.

5.3 Производство кровельных работ должно быть согласовано с ведением фасадных работ. В случае если участок крыши прилегает к фасаду здания с навесными системами (вентилируемыми или невентилируемыми), фасадные работы должны выполняться после завершения кровельных работ на данном участке крыши. Окончание фасадной облицовочной системы в зоне примыкания к кровле не должно накрывать выполненное кровельное примыкание к стене. Должен быть обеспечен доступ для возможного демонтажа примыкания в случае необходимости ремонта или замены кровли.

5.4 На объекте должны быть подготовлены механизмы, оборудование и приспособления для проведения кровельных работ, организованы места для хранения материалов и инструмента.

Следует обеспечить удобное рабочее место для резки хризотилцементных листов.

В зимний период на рабочем месте должны быть предусмотрены инструменты для безопасного удаления снега и льда с поверхности материалов.

5.5 Транспортирование и хранение хризотилцементных листов на строительной площадке – в соответствии с ГОСТ 30340 либо ГОСТ 18124.

5.6 Для обеспечения безопасности проведения кровельных работ следует установить строительные леса пристенные либо подвесные.

Пристенные строительные леса должны быть установлены в соответствии с ППР на надежное основание, обеспечивающее устойчивость конструкции лесов, на расстоянии от стены, обеспечивающем перемещение рабочих по лесам выше линии карниза. Сборку конструкций строительных лесов проводят согласно паспорту изготовителя, защитные ограждения монтируют как с внешней стороны лесов, так и с внутренней.

В случае невозможности установки строительных лесов допускается выполнять монтаж с использованием канатно-тросовой системы безопасности для работы на высоте (страховочных систем) в соответствии с правилами [1].

5.7 Хризотилцеметные листы следует поднимать на крышу по наклонным опорам либо с помощью кранов, лебедок и прочих подъемных механизмов, обеспечивающих целостность материала.

5.8 При перемещении хризотилцементных листов должны быть приняты меры по предупреждению появления сколов и трещин.

5.9 Перед подъемом хризотилцементных листов на кровлю необходимо сформировать пачку из листов для захватки. Вес пачки в захватке не должен превышать 500 кг.

Пачки могут быть складированы на крыше на предварительно подготовленном участке (площадке из пиломатериалов), при этом совокупный вес складируемых материалов не должен превышать расчетную нагрузку на конструкцию, а пачки должны быть закреплены.

Примечание – Площадка из пиломатериалов – это отдельно собранная конструкция для временного складирования на крыше пачки хризотилцементных листов.

В случае если складирование хризотилцементных листов предусмотрено на чердачном перекрытии, в конструкции крыши следует оборудовать технологический проем.

5.10 Резку хризотилцементных листов электроинструментом необходимо осуществлять на горизонтальных поверхностях (на земле, на чердачном перекрытии).

5.11 Обрезки в течение рабочей смены следует собирать в одном месте, а по окончании рабочей смены складировать в отведенном для их сбора и хранения месте на территории строительного объекта.

# 6 Монтаж кровли

6.1 Уклон крыши

6.1.1 Кровлю из волнистых хризотилцементных листов следует применять при уклоне крыши не менее 12° (20 %) согласно требованиям СП 17.13330.2017 (таблица 4.1).

В районах с обильными снегопадами кровлю из хризотилцементных волнистых листов следует применять при уклоне крыши не менее 30°.

6.1.2 Кровлю из хризотилцементной плитки следует применять при уклоне крыши не менее 22° (40 %) согласно требованиям СП 17.13330.2017 (таблица 4.1).

6.1.3 При уменьшении уклона крыши для обеспечения ее водонепроницаемости в соответствии с требованиями пункта 4.3 СП 17.13330.2017 необходимо выполнить подкровельный водоизоляционный слой.

6.2 Пароизоляционный слой

6.2.1 Наличие и расположение пароизоляционного слоя определяют согласно проекту.

6.3 Теплоизоляционный слой

6.3.1 Наличие и расположение теплоизоляционного слоя определяют согласно проекту.

6.3.2 Толщину и материал теплоизоляционного слоя принимают на основании проекта.

Примечание – Теплоизоляционный слой располагается в зависимости от конструкции крыши: поверх стропил, между стропилами или под стропилами. В конструкциях крыши с утеплением между стропилами для достижения толщины теплоизоляции, соответствующей теплотехническому расчету, может устраиваться дополнительный слой теплоизоляции поверх стропил или под стропилами.

6.4 Подкровельный водоизоляционный слой

6.4.1 Наличие и расположение подкровельного водоизоляционного слоя определяют согласно проекту.

6.5 Установка контробрешетки, обрешетки, карнизной, коньковой и торцевой досок

6.5.1 Наличие и расположение контробрешетки определяют согласно проекту в конструкции утепленных крыш.

Контробрешетку выполняют в соответствии с пунктом 6.1.3 СП 17.13330.2017 из брусков высотой не менее 50 мм.

6.5.2 Обрешетку в конструкции крыш с шагом стропил до 1200 мм выполняют из обрезных досок хвойных пород толщиной не менее 32 мм и шириной 100 мм, либо из брусков сечением 60×60 мм, предварительно обработанных огне- и биозащитным составом, соответствующим требованиям ГОСТ Р 53292.

Доски обрешетки должны располагаться параллельно друг другу по всей поверхности ската.

Примечание – В конструкции крыш с кровлей из волнистых хризотилцементных листов и хризотилцементных плиток применяют шаговую обрешетку, за исключением участков крыши с повышенной нагрузкой, где устанавливается сплошная обрешетка.

Для обеспечения плотного продольного прилегания листов в конструкции крыш с кровлей из хризотилцементных волнистых листов все четные бруски обрешетки должны быть выше нечетных на 3-4 мм. Для обеспечения разницы высот брусков обрешетки используют подкладки (вкладыши) из недеформируемого материала размером 100×100 мм толщиной 3–4 мм. Подкладки (вкладыши) устанавливают под бруски обрешетки на стропила либо (при наличии) на бруски контробрешетки.

Примечание – Подкладки (вкладыши) могут быть выполнены из полимерных материалов, металла либо древесины.

6.5.3 Шаг обрешетки под кровлю из волнистых хризотилцементных листов - не более 750 мм.

Шаг обрешетки под кровлю из хризотилцементной плитки – не более 150 мм.

На карнизных участках выполняют сплошную обрешетку шириной не менее 700 мм.

6.5.4 Монтаж обрешетки следует начинать от карниза и от края фронтона.

Запрещается стыковать на одной стропильной ноге обрешетку нескольких рядов подряд. Места стыков рядов обрешетки должны быть разнесены в шахматном порядке.

6.5.5 После закрепления карнизных досок следует проверить качество их монтажа с помощью разметочного шнура и уровня по ГОСТ 9416. Линия карниза должна быть ровной и горизонтальной: допускается отклонение по горизонтали не более 1,5 мм на 1 м длины карниза.

6.5.6 При монтаже обрешетки следует проверять расстояние шага обрешетки не реже чем через пять рядов.

6.5.7 После монтажа обрешетки в местах повышенных нагрузок и монтажа кровельных элементов безопасности, вокруг дымоходов, вдоль ендов, коньков и хребтов следует выполнить сплошную обрешетку путем заполнения пространства между шаговой обрешеткой. Доски сплошной обрешетки следует крепить как минимум к двум смежным стропильным ногам.

Примечание – К кровельным элементам безопасности относятся: элементы системы снегозадержания, кровельные ограждения, кровельные мостики и ступени, кровельные лестницы.

6.5.8 Торцевую доску устанавливают на одном уровне с верхом волны поверх обрешетки.

Торцевую планку устанавливают по направлению от карниза к коньку с нахлестом не менее 20 мм и крепят саморезами к торцевой доске с шагом не более 800 мм.

Примечание – Торцевую планку также называют ветровая планка либо фронтонный нащельник.

Способы установки торцевой планки:

- Установка торцевой планки на деревянную обрешетку. В этом случае торцевая планка накрывается волной хризотилцементного листа (рисунок 1), крепление фасонного элемента осуществляется как в лобовые доски, так и в бруски обрешетки с шагом не более 750 мм;

1 – 8 – нумерация волн хризотилцементных листов волнистого профиля

Рисунок 1 – Установка торцевой планки на деревянную обрешетку

- Установка торцевой планки на хризотилцементный лист волнистого профиля. В этом случае фасонный элемент накрывает две соседние волны хризотилцементного листа (рисунок 2), крепежные элементы устанавливают в гребень второй волны с шагом не более 750 мм и лобовую доску. Торцевую планку устанавливают по направлению от карниза к коньку с нахлестом последующей детали на предыдущую в 100-150 мм.

1 – стена; 2 – клейкая лента; 3 – внутренняя обрешетка; 4 – дополнительная теплоизоляция; 5 – внутренняя отделка; 6 – пароизоляция; 7 –- деревянный брус;

8 – стропило; 9 – теплоизоляция; 10 – диффузионная ветроводозащитная пленка;

11 – обрешетка; 12 – хризотилцементный волнистый лист; 13 – крепежный элемент;

14 – вентиляционный канал; 15 – контробрешетка из бруса толщиной не менее 50 мм;

16 – нахлест (продольный) волнистых листов; 17 – торцевая планка (фронтонный нащельник) из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием; 18 – финишный профиль (защелка); 19 – j-фаска; 20 – ветровая (лобовая) доска; 21 – софит;

22 – поперечная балка с фронтонным свесом; 23 – молдинг; 24 – битумный рулонный материал; 25 – отделка фасада; 29 – теплоизоляция стены

Рисунок 2 – Установка торцевой планки

6.5.9 Для обеспечения подкровельной вентиляции на коньке выше верхней доски шаговой обрешетки следует установить дополнительную доску толщиной на 10–15 мм более толщины досок шаговой обрешетки, обеспечив при этом зазор между досками соседних скатов не менее 80 мм.

По ребрам вальмовой кровли, в зависимости от применяемых коньковых элементов (хризотилцементная коньковая деталь заводской готовности или коньковый элемент из кровельной стали толщиной не менее 0,5 мм) устанавливают диагональные брусья (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Установка бруска в случае примененения конькового элемента заводской готовности

Рисунок 4 – Установка бруска в случае примененения конькового элемента из кровельного металла

6.6 Монтаж волнистых хризотилцементных листов

6.6.1 Для крепления волнистых листов используют стальные гвозди длиной 120 мм с шляпкой большого диаметра либо кровельные оцинкованные саморезы.

Крепление производят через предварительно высверленные отверстия в гребнях волн. Диаметр отверстий должен на 2-3 мм превышать диаметр стержня крепежного элемента для компенсации линейного тепловлажностного расширения листа.

Пробивка отверстий в листах запрещена.

Примечание – Забивание гвоздей в хризотилцементные листы не через высверленные отверстия снижает их прочностные характеристики более, чем наполовину.

6.6.2 Волнистые хризотилцементные листы крепят в гребнях (верхняя точка волнистого профиля) волн.

6.6.3 Крепежный элемент забивают или затягивают не до упора, оставляя зазор 3–4 мм (рисунок 5) для компенсации изменений линейных размеров обрешетки либо стропильной системы.

1 – деревянная обрешетка; 2 – продольный нахлест листов; 3 – шуруп или гвоздь;

4 – хризотилцементный лист волнистого профиля; 5 – упругая (эластичная) прокладка;

6 – шайба

Рисунок 5 – Крепление волнистых хризотилцементных листов к деревянной обрешетке

6.6.4 Шляпки саморезов следует защищать антикоррозионным покрытием (лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой) или применять защитные декоративные колпачки

6.6.5 Крепежные элементы в восьмиволновые хризотилцементные листы профиля 40/150 по ГОСТ 30340 устанавливают в гребни 2-й и 6-й волн; в хризотилцементные листы профиля 51/177 и семиволновые листы профиля 40/150 по ГОСТ 30340 – в гребни 2-й и 5-й волн.

6.6.6 При укладке рядовых волнистых кровельных листов крепления устанавливают по нижней доске обрешетки на гребне 2-й и 6(5)-й волны, считая от накрывающей (по два крепления на лист). В коньковых и краевых накрывающих листах дополнительно устанавливают крепления по гребням 2-й и 6(5)-й волны по верхним доскам обрешетки.

6.6.7 Листы профиля 40/150 по ГОСТ 30340 укладывают с обязательным нахлестом в поперечном направлении на одну волну (перекрывающая волна на перекрываемую), рисунок 6. Листы профиля 51/177 по ГОСТ 30340 укладывают с нахлестом на половину волны (рисунок 7).

б)

а) в поперечном направлении; б) в продольном направлении

Рисунок 6 – Схема выполнения нахлестки и крепления при укладке листов профиля 40/150

б)

а) в поперечном направлении; б) в продольном направлении

Рисунок 7 – Схема выполнения нахлестки и крепления при укладке листов профиля 51/177

6.6.8 Листы на свесах карнизов помимо основного крепежа крепят к обрешетке двумя стальными оцинкованными противоветровыми скобами каждый. Нижний край кровли должен свисать с карниза на 100 мм (для кровель без водостока) или на 50 мм (при устройстве подвесных желобов).

Примечание – Противоветровую скобу применяют только в регионах с сильными порывистыми ветрами. В остальных случаях противоветровую скобу не устанавливают.

6.6.9 Укладку волнистых хризотилцементных листов производят под прямым углом (90°) к карнизу лицевой поверхностью вверх.

6.6.10 Волнистые хризотилцементные листы укладываются на обрешетку по двухпролетной схеме — каждый лист должен опираться на три бруска.

6.6.11 Хризотилцементные листы волнистого профиля укладывают от карниза к коньку горизонтальными рядами или уступом. Направление укладки выбирают по господствующему направлению ветров в данной местности, т.е. укладывают хризотилцементные листы волнистого профиля навстречу господствующему направлению ветра (рисунок 8).

Рисунок 8 – Порядок укладки волнистых хризотилцементных листов

6.6.12 Плотное прилегание листов на кровле обеспечивают срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок.

Величина срезаемого угла зависит от величины нахлестки листов. На короткой стороне листа откладывают величину поперечной нахлестки + 5 мм, на продольной стороне листа – величину продольной нахлестки + 5 мм.

Углы и другие части хризотилцементного волнистого листа режут согласно 4.5 и 5.11 (рисунок 11). Отламывать их вручную недопустимо.

1 – 5 – нумерация хризотилцементных листов волнистого профиля по очередности их укладки; L – величина продольной нахлестки листов

Рисунок 9 – Схема обрезки углов перекрываемой и перекрывающей кромок листов профиля 40/150:

6.6.13 На местах внутренних изломов ската крыши устанавливают сопрягающий элемент из кровельного стального листа. Допускается применение для водоизоляции излома крыши битумно-полимерных рулонных материалов.

6.6.14 Места внешних изломов ската крыши выполняют из хризотилцементных волнистых листов либо хризотилцементной плитки без применения металлического кровельного листа при условии наличия подкровельного водоизоляционного слоя.

6.7 Монтаж хризотилцементной плитки

6.7.1 Перед началом монтажа проводят разметку обрешетки с учетом:

- площади поверхности ската крыши,

- полезных размеров хризотилцементной плитки,

- формы крыши.

В случае укладки хризотилцементной плитки на скатах крыши треугольной формы (в случае вальмовой или шатровой формы крыши) разметку начинают от середины ската по направлению к хребтам.

6.7.2 Крепление хризотилцеметных плиток к обрешетке выполняют через заранее высверленные в них отверстия, диаметр которых должен быть на 2-3 мм больше диаметра крепежного элемента.

Для крепления хризотилцеметных плиток применяют: противоветровые кнопки, гвозди с шайбами из эластичного материала и противоветровые скобы (рисунок 10).

а)                                                               б)

в)

а) противоветровые кнопки; б) гвоздь; в) противоветровая скоба

Рисунок 10 – Крепежные элементы для хризотилцеметных плиток

6.7.3 Хризотилцементные плитки укладывают лицевой поверхностью вверх.

6.7.4 Первый ряд хризотилцементных плиток закрепляют противоветровыми скобами.

6.7.5 Хризотилцементные плитки квадратной либо ромбовидной формы укладывают под 45° по отношению к карнизу, формируя рисунок из треугольников (рисунки 11 и 12). Верхний и нижний ряд кровли настилают из плиток треугольной формы, которые получают, разрезав целую плитку по диагонали, параллельно коньку.

1 – уравнительная рейка; 2 – свес карниза 20 мм; 3 – разбивочные линии;

4 – противоветровая скоба; 5 – противоветровая кнопка; 6 – дощатый настил; 7 – гвоздь (саморез); 8 – рядовая плитка; 9 – фризовая плитка; 10 – краевая плитка

Рисунок 11 – Укладка хризотилцементной плитки ромбовидной формы

1 – 8 – нумерация хризотилцементной плитки по очередности их укладки;

a – длина кромки хризотилцементной плитки, al – нахлест плиток (величина перекрытия)

Рисунок 12 – Подрезка хризотилцементной плитки ромбовидной формы

6.7.6 Хризотилцементные плитки прямоугольной формы укладывают параллельно карнизу (рисунок 13).

2 – свес карниза 20 мм; 4 – противоветровая скоба; 5 – противоветровая кнопка;

6 – дощатый настил; 7 – гвоздь (саморез); 8 – рядовая плитка; 9 – фризовая плитка; 10 – краевая плитка; 11 – стропило

Рисунок 13 – Укладка хризотилцементной плитки прямоугольной формы

6.7.7 Каждую плитку фиксируют в количестве не менее двух крепежных элементов на каждую плитку.

Крепежные элементы располагают не менее чем на 50 мм от края хризотилцементной плитки.

7 Монтаж типовых узлов и элементов кровельной системы

7.1 Ендова

7.1.1 Для устройства ендовы используют желобок из листа кровельного металла либо желобок ендовы заводской готовности (рисунок 14).

Рисунок 14 – Устройство ендовы с кровлей из хризотилцементных волнистых листов

7.1.2 Желобок ендовы укладывают, начиная с карнизного свеса, по направлению снизу вверх. В верхней части желобок фиксируют к обрешетке двумя гвоздями с отступом от верхней кромки 10–20 мм. Следующий желобок укладывают на нижний с нахлестом 100 мм.

С обеих сторон желобок крепят к обрешетке кляммерами с шагом около 400 мм (рисунок 15).

2 – слой подкровельной водоизоляции; 5 – крепежный элемент; 3 – кромка металлического желобка ендовы, 11 – кляммер

Рисунок 15 – Крепление желобка ендовы к обрешетке кляммерами

Если проектом предусмотрен стык ендов ниже конька, то желобки с обеих сторон подрезают для плотного сопряжения и герметично соединяют.

7.1.3 Перед началом укладки хризотилцементных волнистых листов или хризотилцементной плитки на желобке в ендове отмечают линию подрезки таким образом, чтобы нахлест кровельного материала на желобок составлял 100 мм (рисунок 16). Хризотилцементные волнистые листы или хризотилцементную плитку подрезают под углом по отмеченной линии.

Рисунок 16 – Устройство ендовы крыши с кровлей из хризотилцементных плиток

7.2 Конек, хребет

7.2.1 Покрытие конька и ребер крыши производят коньковыми деталями заводской готовности УКД-1 (перекрываемой) и УКД-2 (перекрывающей) по ГОСТ 30340 (рисунок 17) либо арочными коньковыми деталями АК по ГОСТ 30340 (рисунок 18).

Примечание – Маркировка, указывающая тип коньковой детали, нанесена на его обратной стороне.

1 – деревянный брусок 60×120 мм; 2 – коньковая доска 60×150 мм; 3 – перекрываемая коньковая деталь УКД-1; 4 – перекрывающая коньковая деталь (укороченная) УКД-2;

5 – перекрывающая деталь УКД-2

Рисунок 17 – Схема укладки коньковых деталей УКД-1 и УКД-2

а) 230 мм; б) 170 мм

Рисунок 18 –  Варианты крепления арочной детали диаметром

Допускается применение коньковых деталей, выполненных из кровельного металла. Коньковые элементы из кровельного металла устанавливают с нахлестом не менее 100 мм.

7.2.2 Укладку хризотилцементных коньковых элементов ведут навстречу господствующему направлению ветра в данной местности, начиная от одного из фронтонов крыши, с обеих сторон закрепляя кровельными саморезами либо гвоздями.

7.2.3 Крепление хризотилцементных коньковых элементов АД, УКД и конькового элемента из листовой стали выполняют сквозь гребни волн хризотилцементных листов в предварительно высверленные отверстия с шагом в 300 мм (через одну волну) в приконьковый деревянный брус (рисунки 19, 20). Крепежные элементы не затягивают до упора.

Рисунок 19 – Установка конькового элемента из хризотилцемента заводской готовности

Рисунок 20 – Установка конькового элемента из кровельного металла

Крепление хризотилцементных арочных деталей АК выполняют в коньковый брус сквозь отверстия заводского исполнения.

7.3 Примыкания к трубе

7.3.1 При выполнении примыкания к квадратной либо прямоугольной трубе выше трубы по скату на подкровельной водоизоляции следует смонтировать водоотводящий желобок, выполненный из уголка из оцинкованной стали либо из водоизоляционной пленки с применением клеящих лент и герметиков, соответствующих проекту.

7.3.2 При выполнении примыканий к квадратной либо прямоугольной трубе изготавливают герметизирующий фартук (оклад), рисунки 21 и 22.

Примечание – Фартук (оклад) может быть выполнен по различным технологиям: из металла в технике двойного фальца, из герметизирующих лент (металлических и полимерных).

Рисунок 21 – Устройство примыкания к квадратной либо прямоугольной трубе кровли из волнистых хризотилцементных листов

Рисунок 22 – Устройство примыкания к квадратной либо прямоугольной трубе кровли из волнистых хризотилцементных листов

7.3.3 Фартук следует завести на трубу на высоту не менее 150 мм от кровли.

Ширина фартука по плоскости ската крыши от каждой из четырех сторон прямоугольной трубы должна составлять не менее чем 100 мм.

7.3.4 При выполнении примыкания к прямоугольной трубе шириной 80 см и более требуется устройство уклонообразующей конструкции над трубой выше по плоскости ската крыши.

Уклонообразующую конструкцию допускается выполнять из кровельного материала, из металла в технике двойного фальца либо из рулонных герметизирующих материалов по уклонообразующему несущему основанию.

7.3.5 При выполнении примыкания к круглой трубе используют фартук заводского изготовления в соответствии с проектом.

7.4 Примыкания к вертикальным поверхностям

7.4.1 При устройстве примыканий волнистых хризотилцементных листов к вертикальным поверхностям, расположенным поперек ската крыши (рисунок 23), между стеной и срезом кровельного материала оставляют зазор. Примыкание закрывают хризотилцементным элементом или оцинкованным стальным листом с полимерным покрытием, в штробу крепят фартук из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием.

Рисунок 23 - Устройство примыкания к вертикальной поверхности крыши с кровлей из волнистых хризотилцементных листов

7.5 Компенсационный шов

7.5.1 При длине ската более 25 м для компенсации деформаций в кровле необходимо обустраивать компенсационные швы (рисунок 24).

1 – металлическая обрешетка; 2 – хризотилцементный лист волнистого профиля;

3 – крепежный элемент; 4 – лотковая деталь (ЛД); 5 – шляпный профиль; 6 – эластичная прокладка; 7 – ось шва; 8 – деревянная обрешетка; 9 – деревянный брусок

Рисунок 24 – Устройство компенсационного шва на кровле из волнистых хризотилцементных листов

8 Внешний водоотвод

8.1 Внешний водоотвод устраивают согласно СП 17.13331.2017 (пункт 9.1).

8.2 Система внешнего водоотвода должна обеспечивать сбор атмосферных осадков, стекающих по скатам крыши, равномерное разведение воды по водосточным желобам в водоприемные воронки и отведение ее от цоколя здания через водосточные трубы.

Для организации внешнего водоотвода следует применять системы, изготовленные из металла или из поливинилхлорида (далее – ПВХ).

8.3 Водосточные желоба должны быть установлены на крюках вдоль карнизов кровли ниже края хризотилцементных волнистых листов либо хризотилцементных плиток с уклоном не менее 3 мм на 1 пог. м.

Длинные крюки системы водоотвода следует установить по скату, с креплением в доски обрешетки, предварительно выполнив в них углубления на толщину крюка. Короткие крюки устанавливают на карнизную доску (рисунок 25).

Примечание – Короткие крюки имеют крепежную часть, длина которой не превышает 200 мм. У длинных крюков крепежная часть превышает 200 мм.

Рисунок 25 – Установка коротких водосточных крюков

Перед монтажом водосточных желобов необходимо провести промежуточные измерения установки крюков с помощью уровня по ГОСТ 9416 и разметочного шнура. После установки водосточного желоба следует повторно проверить наличие уклона с помощью уровня и при необходимости сместить крюки для обеспечения необходимого уклона.

Расстояние между крюками должно соответствовать расстоянию, рекомендованному изготовителем водосточной системы для климатических условий региона строительства, но составлять не более 600 мм.

Расстояние от верхней точки водосточного желоба до водоприемной воронки не должно превышать 12 м.

8.4 При установке водосточного желоба на коротких крюках, с креплением к карнизной доске, в желоб заводится капельник.

При установке водосточного желоба на длинных крюках в него может быть заведена карнизная планка. В этом случае капельник располагают под водосточным желобом.

8.5 При монтаже системы внешнего водоотвода из ПВХ необходимо соблюдать рекомендации изготовителя по компенсации температурного расширения.

8.6 Водосточные трубы, которые выходят на тротуары с большим движением людей, должны быть выполнены в антивандальном исполнении или иметь защитные металлические ограждения.

8.7 Край нижнего колена трубы должен располагаться не выше 300 мм и не ниже 100 мм от земли.

8.8 При наличии рядом со зданием деревьев в водосточный желоб или водоприемные воронки следует установить сетки листвоуловителя.

9 Монтаж элементов системы безопасности и инженерных систем

9.1 Монтаж элементов системы безопасности и обслуживания

9.1.1 Передвигаться по смонтированной кровле из волнистых хризотилцементных листов необходимо по специальным ходовым мостикам (лестницам, настилам).

В целях обеспечения безопасности рекомендуется установка ходовых мостиков и кровельных лестниц заводской готовности по ГОСТ Р 58405. Монтаж элементов системы безопасности и обслуживания заводской готовности производят в соответствии с инструкциями изготовителя.

Установка кровельных лестниц, изготовленных из досок с набитыми на них снизу планками из войлока, мягкой резины или поролона, допускается при условии их замены не реже чем раз в 5 лет. Кровельные лестницы шириной 400 мм изготавливают из антисептированного бруска. На одном конце мостиков крепят металлические крючья или устраивают деревянную планку, которыми они цепляются за коньковый гребень. В случае применения деревянных лестниц на коньке рекомендуется устраивать специальные скобы для их крепления.

9.1.2 Крепление элементов снегозадержания и кровельных ограждений производят к сплошной обрешетке кровли через хризотилцементный волнистый лист либо хризотилцементную плитку болтами (шурупами). Отверстия под болты (шурупы) уплотняются резиновыми прокладками и герметизируются (рисунки 26 и 27).

1 – стена; 2 – пароизоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – диффузионная ветро-водозащитная пленка; 5 – волнистый лист; 6 – сплошная обрешетка; 7 – ограждение; 8 – металлические пластины для снегозадержания; 9 – контробрешетка; 10 – стропило; 11 – дополнительный отрез волнистого листа; 12 – металлическая пластина толщиной 3–4 мм и шириной 200 мм; 13 – крепежный элемент

Рисунок 26 – Установка ограждения на крышу с кровлей из волнистых хризотилцементных листов

5 – волнистый лист; 15 – верхний пояс фермы; 16 – болт; 17 – коньковый элемент (УКД); 18 – опора (стойка) ходового кровельного мостика; 19 – ходовой кровельный мостик;

20 – ограждение кровельного мостика

Рисунок 27 – Установка кровельного мостика на конек крыши с кровлей из волнистых хризотилцементных листов

9.1.3 При монтаже элементов систем безопасности и обслуживания необходимо учитывать высоту волны волнистых хризотилцементных листов.

Между кровлей и поперечными перекладинами систем снегозадержания, между ступенями кровельных лестниц должен быть обеспечен минимальный зазор не менее 50 мм.

Вид системы снегозадержания, ее комплектация и количество точек крепления к обрешетке зависят от климатических особенностей региона, угла наклона крыши и длины ската.

9.1.4 Первый ряд элементов систем снегозадержания должен быть смонтирован над наружной стеной.

10 Контроль выполнения и требования к результатам кровельных работ

10.1 Входной контроль

10.1.1 Входному контролю подлежат документация, материалы и изделия. На этапе входного контроля производится приемка несущего основания крыши. Этапы входного контроля приведены в приложении А.

10.1.2 При входном контроле документации проверяют всю поступившую документацию, включая проектную и организационно-исполнительную (проект производства работ; ППР).

Проектная документация должна содержать рабочие чертежи, планы, разрезы в объеме, необходимом для выполнения работ. В случае отсутствия в проектной документации необходимой информации для производства работ или ее неточности, документация должна быть отправлена на доработку.

Организационно-исполнительная документация должна содержать:

- технологические карты производства работ;

- решения по безопасному выполнению работ и организации рабочих мест;

- последовательность выполнения работ;

- места складирования, последовательность и методы подъема материалов;

- тип лесов и схему их установки либо схему точек крепления средств индивидуальной защиты.

10.1.3 Входной контроль хризотилцементных волнистых листов организуют на основании данных маркировки в соответствии с ГОСТ 30340.

Входной контроль хризотилцементных плиток организуют на основании данных маркировки в соответствии с ГОСТ 18124.

10.1.4 Входной контроль паро-, ветро- и водозащитных, теплоизоляционных материалов выполняют путем определения соответствия технических требований поступивших материалов требованиям проектной и нормативной документации.

10.1.5 Входной контроль пиломатериалов производят по ГОСТ 8486–86 (раздел 2).

10.1.6 Входной контроль соответствия материалов следует осуществлять визуально и методом документарной проверки.

При визуальном контроле хризотилцементных волнистых листов, хризотилцементных плиток и доборных элементов проверяют отсутствие царапин, сколов, иных повреждений, наличие маркировки на листах.

При документарной проверке проверяют соответствие указанных в маркировке технических характеристик требованиям ГОСТ 30340 и ГОСТ 18124.

10.1.7 В случае несоответствия результатов визуального и документарного контроля данным, указанным в документе о качестве, входной контроль следует осуществлять в лабораторных условиях.

10.1.8 Результаты входного контроля материалов и изделий должны быть занесены в журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.

10.1.9 При приемке несущих конструкций (основания) проверяют размеры скатов на соответствие проектным размерам, а также прямолинейность конька, хребтов, карнизов, ендов, торцов. Результат проверки основания оформляют актом, рекомендуемая форма которого приведена в [5] (см. приложение 4).

10.2 Операционный контроль

10.2.1 В ходе операционного контроля лицо, осуществляющее строительство, проверяет соответствие последовательности и состава выполненных работ, соблюдение режимов и соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технической и нормативной документации, распространяющейся на данный этап работ.

Результаты операционного контроля следует фиксировать в общем журнале работ или специальном журнале по отдельным видам работ, форма которых приведена в [6].

10.2.2 Контролю подлежат скрытые виды работ на каждом этапе строительства с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно [6] (см. приложение 3).

10.2.3 Операционный контроль следует проводить визуально, а также инструментально с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502 в соответствии с приложением А.

10.2.4 В процессе монтажа крыши с кровлей из хризотилцементных волнистых листов либо хризотилцементной плитки операционному контролю подлежат следующие виды работ:

- устройство пароизоляционного слоя;

- устройство теплоизоляционного слоя;

- устройство подкровельной изоляции;

- устройство обрешетки и контробрешетки, карнизной доски;

- монтаж вентиляционной сетки, капельника, водоотводящих желобков над препятствиями, нижних планок ендовы, планок карниза, фартуков обхода труб;

- монтаж рядового кровельного покрытия;

- монтаж верхних планок ендовы, конька, фронтонного свеса, планки примыкания.

- монтаж внешнего водоотвода.

10.3 Оценка соответствия выполненных работ по монтажу кровли

10.3.1 Оценку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации выполняют путем документарной проверки исполнительной документации на полноту сведений в представленных материалах:

- документации, подтверждающей осуществление входного контроля применяемых строительных материалов и изделий;

- актов приемки основания (несущих конструкций);

- актов, оформляемых в ходе освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

- общего журнала работ.

10.3.2 Оценку соответствия выполненных работ требованиям нормативной документации проводят в ходе документарной проверки в случае изменений в проекте, внесенных после начала работ.

10.3.3 Результат оценки соответствия кровельных работ требованиям проектной документации следует оформлять актом в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (пункт 7.3).

10.3.4 Карта контроля выполнения требований настоящего стандарта приведена в приложении А.

11 Требования охраны труда

11.1 Выполнение работ на высоте следует осуществлять с учетом правил по охране труда [1], [2], [3], [4].

11.2 При выполнении кровельных работ рекомендуется использование строительных лесов, в том числе подвесных, установленных по всему периметру кровли или в местах выполнения кровельных работ. Ограждения лесов должны быть выше уровня поверхности кровли не менее чем на 1,1 м. Для предотвращения падения с высоты инструментов и кровельных материалов ограждения лесов должны иметь защитную сетку.

11.3 Кровельные работы следует выполнять в спецодежде. При резке хризотилцементных листов использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

11.4 Проход под листами и упаковками при их перемещении запрещен.

11.5 Подъем хризотилцементных листов на крышу и выполнение кровельных работ при скорости ветра свыше 15 м/с производить запрещается.

Приложение А

(обязательное)

Карта контроля выполнения требований настоящего стандарта

Таблица А.1

| № п/п | Элемент контроля | Требования, предъявляемые при выполнении работ | Способ проверки соответствия | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма | Соответствие («+», «-») |  |
| 1. Подготовительные работы |
| 1.1 | Проектная документация | Проверка наличия комплекта проектной документации | Документарный | Наличие комплекта документов в соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 5.4) |  |  |
| 1.2 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | Проверка наличия журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования (12.1.9) | Документарный | Наличие журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования (12.1.9) |  |  |
| 1.3 | Общий или специальный журнал работ | Проверка наличия общего или специального журнала работ (12.2.1) | Документарный | Наличие общего журнала работ, оформленного в соответствии с требованиями [6] |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Элемент контроля | Требования, предъявляемые при выполнении работ | Способ проверки соответствия | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма | Соответствие («+», «-») |  |
| Входной контроль применяемых материалов |
| 2.1 | Пиломатериалы | Проверка соответствия сортности пиломатери-алов по ГОСТ 8486 | Визуальный, инструментальный (влажность, геометрия изделия) | Отсутствие дефектов согласно требованиям ГОСТ 8486-86 (раздел 2) |  |  |
| 2.2 | Изоляционные материалы (при наличии по проекту) | Наличие паспорта продукции | Документарный | Соответствие технических характеристик продукции проектной документации |  |  |
| 2.3 | Хризотилцементные волнистые листы, хризотилцементная плитка | Проверка наличия маркировки; соответствие заявленных технических характеристик проектной документации | Визуальный, документарный | Наличие маркировки, соответствие указанных параметров проектной документации |  |  |
| Операционный контроль |
| 3.1 | Обрешетка | Контроль монтажа обрешетки (соответствие требованиям 6.5.2) | Визуальный | Доски закреплены ровно по горизонтали параллельно карнизу. |  |  |
|  |  | Соответствие требованиям 6.5.2 и 6.5.3 | Инструментальный | Четные бруски обрешетки выше нечетных на 3-4 мм. Шаг обрешетки соответствует 6.5.3.3 |  |  |
| 3.2 | Карнизная доска | Соответствие требованиям 6.5.5 | Инструментальный | Линия карниза ровная по горизонтали, отклонение не больше 1-1,5 мм на 1 м длины карниза |  |  |
| 3.3 | Торцевая доска | Соответствие требованиям 6.5.8 | Визуальный, инструментальный | Торцевая доска установлена на одном уровне с верхом волны поверх обрешетки |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Элемент контроля | Требования, предъявляемые при выполнении работ | Способ проверки соответствия | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма | Соответствие («+», «-») |  |
| 3.4 | Коньковая доска | Соответствие требованиям 6.5.9 | Визуальный, инструментальный | На коньке установлена дополнительная доска толщиной на 10–15 мм более толщины досок шаговой обрешетки, зазор между досками соседних скатов составляет не менее 80 мм |  | Запись в журнале производства работ |
| 3.5 | Конек, хребет | Соответствие требованиям 7.2 | Визуальный | Элементы конька закреплены в гребень волны в предварительно высверленные отверстия с шагом в 300 мм (через одну волну). Крепежные элементы не затянуты до упора. Коньковые элементы из кровельного металла установлены с нахлестом не менее 100 мм. |  |  |
| 3.6 | Рядовое кровельное покрытие | Соответствие требованиям 6.6 (для волнистых хризотилцементных листов) либо 6.7 (для хризотилцементной плитки) | Визуальный | Отсутствуют расхождения листов на стыках. |  | Запись в журнале производства работ |
| 4. Заключительные работы |
| 4.1 | Оценка соответствия выполненных работ | Соответствие проекту и требованиям 10.3 | Документарный | Наличие исполнительной документации |  |  |

Библиография

| [1] | Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н |
| --- | --- |
| [2] | Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № 336н |
| [3] | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н |
| [4] | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н |
| [5] | РД 11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| [6] | РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |

УДК 692.415.001.4:006.354 ОКС 91.100.99 Ключевые слова: хризотилцементные волнистые листы, хризотилцементная плитка, кровельные работы, строительство

Руководитель разработки:

Заместитель исполнительного директора

Национального кровельного союза 					А.А. Молчанова

# Text boxes

ГОСТ Р

36

37

ГОСТ

ГОСТ Р

43

44

ГОСТ Р